Estudio comparativo de medios de enfriamiento para el temple de aceros aleados

Dr.C. Francisco Luis Hernández Arias - fhernandezarias52@yahoo.es

- Resumen

- Introduccion

- Desarrollo

- Conclusiones

- Bibliografia

## RESUMEN

En el presente trabajo se plantea la problemática en el uso de los medios de enfriamiento en los talleres de tratamiento térmico y fundamentalmente cuando se usa el aceite; pues ocasiones se producen en la piezas tratadas grandes defectos que pueden conllevar la rotura de las mismas, además del grado de contaminación que este medio produce en los talleres y en segundo lugar por su pérdida en cuanto a su viscosidad se refiere.

En el trabajo además se hace un estudio del comportamiento de aceite en todo el proceso de enfriamiento de la pieza y su comparación con diferentes variantes de concentración de solución acuosa a base de monosulfito básico (licor) que es un derivado de la fábrica de papel. Se muestran además las propiedades obtenidas y el comportamiento de su estructura.

En el trabajo se recogen variantes posibles de utilización de otros medios que permiten obtener buenas propiedades en los aceros y que a su vez influyen en menor cuantía en la salud de los trabajadores, mejorando el confort en los talleres de tratamiento térmico sin afectar la calidad de la pieza tratada.

Palabras claves: Medio de enfriamiento, temple, aceros aleados, tratamiento térmico

## INTRODUCCION

En la práctica del proceso de temple en los aceros para la fabricación de piezas de elementos de máquinas, agregados en la fabricación de herramientas  de corte para garantizar sus propiedades  mecánicas requeridas y para largarle su vida útil de trabajo un rol fundamental los juegan los medios de enfriamiento para obtener la estructura correcta de martensita con un mínimo grado  de deformación y sin la presencia de grietas. La correcta realización de la operación de temple garantiza en gran medida la posibilidad de obtener una óptima estructura y propiedades mecánicas tales que garanticen largo período de trabajo sin perder sus cualidades. Estas propiedades no siempre  la pueden garantizar el aceite, medio por excelencia para el temple de los aceros aleados.

Es por ello que en este trabajo se muestra la posibilidad de utilizar soluciones acuosas en la base de polímeros con vista a sustituir el aceite industrial como medio tradicional de enfriamiento en el proceso de temple; que como es sabido el aceite es un medio de alto costo en el mercado y que durante su utilización se hace necesario en los talleres de tratamiento térmico, gastos adicionales en ventilación y lavado de las piezas y además de suciedad que su uso genera.

Es por ello que una gran cantidad de países han trazado la energía de buscar alternativas para solucionar este problema que afecta tantas industrias y que aun se mantiene vigente.

## DESARROLLO

Durante los últimos diez años una gran cantidad de países como Japón, EE.UU, Francia, Alemania, Suiza, Australia entre los destacados en utilización de soluciones acuosas en base de polímeros para sustituir el aceite industrial como medio tradicional de enfriamiento en el proceso de temple de los aceros aleados.

Uno de estos medios lo juegan las soluciones en base de polímeros que son residuos de las fábricas de papel de celulosa. Una gran cantidad de polímeros han sido empleados en la práctica para el proceso de temple de los aceros aleados de construcción y herramental con buenos resultados.

Estas investigaciones se han realizado en probetas y piezas reales de acero 30CrMnSiA, 65Mn, 60Si2A, 7Cr3, 9CrSi, CrWMn. El análisis de las estructuras obtenidas se realizó después del temple en agua, aceite y licor de composición óptima la cual se determinó utilizando el método de la termozonda la cual se muestra en la siguiente figura.

Fig. 1 Esquema de la termozonda de aleación Cobre - Plata para la obtención de las curvas de enfriamiento.

En el proceso investigativo se realizó un estudio de cómo influye la concentración del monosulfito básico en la velocidad de enfriamiento, seleccionándose varias concentraciones ( fig. 2 ) y luego estas se compararon con la obtenida en el aceite para de esta forma seleccionar  la que mas se aproxima a ella como se muestra en la fig.3.

Fig. 2 Curvas de enfriamiento del monosulfito básico con diferentes concentraciones a 320C.

1. al 2%; 2. al 3%; 3. al 4%; 5. al 5%; 6. al 6%; 7. al 8%

Fig. 3. Curva de enfriamiento del aceite industrial a 600C.

De los resultados obtenidos  se constató que la curva 6 de la fig. 2 es la que mas se acerca a la curva obtenida  en el enfriamiento del aceite (fig.3). Extrapolando ambas figuras se obtiene una nueva figura (fig.4) con su comportamiento en las tres etapas del proceso de enfriamiento, observándose que en la primera etapa la velocidad del aceite es mas lenta que la del licor, en la segunda etapa se observa un equilibrio entre ambas curvas y en la tercera etapa la velocidad del licor es algo mas rápida y la transformación de la martensita ocurre a mas bajas temperaturas la que se muestra a continuación:

Fig. 4.	Curvas de enfriamiento del aceite industrial (1) a 600C y del monosulfito básico (2) a 320C.

En la fig. 5 (anexo) se muestra la estructura de alguno de estos aceros después del temple a la temperatura óptima en diferentes medios, (la temperatura del agua y del  licor se tomaron a 32°C, el aceite a 60°C). La estructura metalográfica  fue estudiada con ayuda del microscopio metalográfico NEOPHOT – 32 utilizando para ello un aumento de 500 veces. Como se puede observar del estudio realizado no se observó diferencia notoria  entre las tres variantes utilizadas para tomar una decisión en cuanto a que variante de enfriamiento se debía  utilizar. Sin embargos en los resultados obtenidos en la medición de la dureza y microdureza se observó cierta diferencia de la obtenida en el agua en comparación  con la del aceite y la solución acuosa de monosulfito básico (licor) en cuanto al grado de dispersión de la estructura obtenida (fig. 6), donde los resultados de dureza de estos dos últimos medios es prácticamente igual, pero que se observa una tendencia al aumento de la microdureza de la martensita con la utilización en calidad de medio enfriamiento de la solución acuosa de monosulfito básico,  lo que se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 1 Dureza y microdureza de los aceros templados

| Aceros | Dureza, HRC |  |  | Microdureza, 100 MPa. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agua | Aceite | Licor | Aceite | Licor |
| 30CrMnSiA | 53,5...54,5 | 50,1...51,0 | 50,0...51,0 | 4044 | 4443 |
| 45Cr | 64,0...65,0 | 59,0...60,0 | 61,0...62,0 | 6852 | 7585 |
| 9CrSi | 66,0...68,0 | 65,0...66,0 | 65,0...67,0 | 10525 | 10462 |
| CrWMn | 63,0...64,0 | 62,0...64,0 | 61,0...66,0 | 10953 | 11437 |

Esto puede estar dado como resultado de la variación del estado de la martensita a consecuencia de algunas diferencias entre la velocidad de enfriamiento entre el aceite y la solución en el intercalo de la temperatura de la transformación Martensitica; así como resultado del aumento de la dispersión de los cristales de la fase.

La velocidad de enfriamiento del aceite a la temperatura Mi es notoriamente menor, que en las soluciones acuosas de monosulfito básico, lo que influye en su grado de dispersión  y por tanto en su dureza. Esto garantiza condiciones adecuadas para que ocurra el proceso de transformación de la solución sólida sobresaturada  “in statu nascendi” y fundamentalmente para aquellos cristales los cuales se forman en primer lugar creciendo de frontera a frontera en el grano de austenita y que van a tener la mayor dimensión. (Fig. 7) ( ver anexo ).

Ahora bien con el objetivo de que se pueda observar la diferencia notoria que existe entre la estructura de la martensita de temple de un acero enfriado en agua, aceite y licor  se tomó el acero CrWMn  y se  sobrecalentó  a  una  temperatura  de 1100 C observándose que con el enfriamiento  en aceite Fig.6 (a) aparecen láminas gruesas de martensita ( obtenidas en el intervalo de temperatura Mi ) y de un fácil ataque químico, lo que demuestra que ocurre el proceso de descomposición de la solución sólida, además se observa que al grado de dispersión de la martensita es mayor en la solución acuosa (b) y en el agua (c).

Esto se debe fundamentalmente a que la velocidad de enfriamiento en el inicio de la transformación  Martensitica en el agua y la solución acuosa muestra un grado de dispersión  mayor de la solución sólida en el proceso de temple. Sin embargo la solución acuosa al igual que el aceite garantiza en el intervalo la transformación Martensitica (Mi - Mf) una redistribución del carbono en dirección a una fase intermedia del carburo ; lo que fue establecido al ser utilizada la microscopía electrónica, donde se observó la presencia de esos carburos al ser utilizado como medio de enfriamiento la solución acuosa de monosulfito básico según se observa en la figura 7 ( ver anexo ).

## CONCLUSIONES

La utilización de nuevos medios de enfriamiento en base de polímeros en sustitución del aceite como medios de temple de los aceros aleados ha demostrado su factibilidad desde el punto de vista de las propiedades mecánicas que se obtienen con esos aceros y de la estructura, lo que posibilita la sustitución del aceite; además de posibilitar un aumento en la productividad, disminución de los costos de producción  y por otra parte la posibilidad  que brinda el uso de las soluciones acuosas en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La sustitución del aceite como medio de enfriamiento en el proceso de temple queda fundamentada por las características y propiedades  obtenidas; así como y de la estructura en una variada gama de aceros, las cuales como fue observando no difieren de las obtenidas en el aceite. Otro aspecto importante a señalar es que el uso de las soluciones acuosas  posibilitan variando su concentración obtener diferentes velocidades de enfriamiento, cuestión esta que no se puede lograr en el aceite y de esta forma ampliar más su campo de aplicación.

## BIBLIOGRAFIA

- Pustavoit V.N. O Priminieni Vodnogo rastvora monosulfitnogo sholaka v            kachestve zakalochnoi sredi. V.N Pustavoit S. Grishin. F.L Hernández           /meteldoveninie, termicheskaia obravoolka metallov. (Moscú) Nr. 10 pag.           31-35 1986.

- Kraus G. Marden A. R. The morphology of martensite./ Metallurgical           transactions V.2 Nr. 9P 711-718. 1971.

- Hernandez Arias F.L. Nuevos medios de enfriamiento para el proceso de            temple. Monografía 1 Conferencia Iberoamericana de Mecánica. Santiago de Cuba. 1993.

- Hernández Arias F.L. Estructura y propiedades de los aceros tratados en            soluciones acuosas. Monografía 8va. Conferencia científica de Ingeniería y arquitectura. C. De la Habana 1995.

Fig. 5. Estructura de los aceros 30CrMnSiA (1), 45Cr (2), 65Mn (3), 9CrSi (4), CrWMn (5) después del temple en agua (a), aceite (b) y licor (c)  x500.

Fig. 6. Estructura de la Martensita del acero CrWMn después del temple a 1100°C en aceite (a), licor (b) y agua (c) x 500.

Fig. 7. Proporción de la estructura martensítica del acero 45 Cr con desprendimiento de carburos  x 43000.

Autores:

Dr.C. Francisco Luis Hernández Arias

fhernandezarias52@yahoo.es

fhernandez@facing.uho.edu.cu

Ing. María Elvira Font Pérez

mefont@facing.uho.edu.cu

Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Holguín. Holguín, Cuba.